Ферриты. Электрические параметры

Электрические параметры марганец-цинковых ферритов.

Таблица 1.

| Параметр | Марка феррита |
| --- | --- |
|  | 6000НМ | 4000НМ | 3000НМ | 2000НМ | 1500НМ | 1000НМ |
| Начальная магнитная проницаемость µнач | 6000 | 4000 +800 -500 | 3000 ±500 | 2000 +500 -300 | 1500 +200 -300 | 1000 ±200 |
| Относительный температурный коэффициент начальной магнитной проницаемости в интервале температур от 20 до 70 °C · 10-6 град-1 | 0,2 … 1,5 | 0,5 … 1,5 | 1,0 … 2,0 | От -2 до +4,5 | От -1,1 до +7,0 | От -0,5 до +8,5 |
| Граничная частота при tg δ ≤ 0,1, МГц | 0,005 | 0,1 | 0,2 | 0,45 | 0,6 | 1,0 |
| Граничная частота при tg δ ≤ 0,02, МГц | — | 0,005 | 0,015 | 0,08 | 0,15 | 0,5 |
| Магнитная индукция B при Hм = 800 А / м, Тл | 0,35 | 0,36 | 0,38 | 0,39 | 0,35 | 0,35 |
| Максимальная магнитная проницаемость µмакс | 10000 | 7000 | 3500 | 3500 | — | 1800 |
| Напряжённость магнитного поля H при µмакс, А / м | 12 | 16 | 20 | 20 | — | 40 |
| Остаточная магнитная индукция Br (не более), Тл | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,14 | — | 0,11 |
| Точка Кюри (не ниже), °С | 110 | 140 | 140 | 200 | 200 | 200 |

Электрические параметры никель-цинковых ферритов.

Таблица 2.

| Параметр | Марка феррита |
| --- | --- |
|  | 2000НН | 1000НН | 600НН | 400НН | 200НН |
| Начальная магнитная проницаемость µнач | 2000 +400 -200 | 1000 | 600 +200 -100 | 400 +100 -50 | 200 +50 -70 |
| Относительный температурный коэффициент начальной магнитной проницаемости в интервале температур от 20 до 70 °C · 10-6 град-1 | 3 … 9 | 5 … 15 | 6 … 15 | 5 … 15 | 4 … 10 |
| Граничная частота при tg δ ≤ 0,1, МГц | 0,02 | 0,4 | 1,2 | 2,0 | 3,0 |
| Граничная частота при tg δ ≤ 0,02, МГц | — | — | 0,2 | 0,7 | 1,0 |
| Магнитная индукция B при Hм = 800 А / м, Тл | 0,25 | 0,32 | 0,31 | 0,23 | 0,17 |
| Максимальная магнитная проницаемость µмакс | 7000 | 3000 | 1600 | 800 | 300 |
| Напряжённость магнитного поля H при µмакс, А / м | 12 | 32 | 56 | 80,0 | 160 |
| Остаточная магнитная индукция Br (не более), Тл | 0,12 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,1 |
| Точка Кюри (не ниже), °С | 70 | 110 | 110 | 100 | 100 |